### ДСТУ Б В.2.7-74-98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

# Строительные материалы

КРУПНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ПРИРОДНЫЕ, ИЗ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И РАБОТ

Классификация

Госстрой Украины

Киев 1999

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Техническим комитетом по стандартизации "Строительные материалы"

2 ВНЕСЕН

Управлением научно-технического обеспечения Госстроя Украины

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Госстроя Украины от 25.08.98 № 185

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

С введением настоящего стандарта на территории Украины прекращает действие ГОСТ 25137-82 "Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация"

Содержание

| 1 Область применения |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки |  |
| 3 Классификация |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

## Строительные материалы

Крупные заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ

Классификация

Будівельні матеріали

Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт

Класифікація

Building materials

Natural large aggregates, from industrial by-products, artificial aggregates for building materials, products, structures and construction works

Classification

Дата введения 1999-01-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на крупные заполнители (щебень и гравий) природные, из отходов промышленности и искусственные (далее в этом стандарте - КРЗ), применяемые для производства строительных материалов, изделий, конструкций и работ, и устанавливает их классификацию по основным признакам.

1.2 К КРЗ относят неорганические сыпучие материалы, состоящее из разной степени окатанных зерен размером более 5 мм до 80 мм включительно.

1.3 КРЗ по плотности подразделяют на два класса и относят к плотным, если средняя плотность зерен составляет свыше 2,0 г/см3, и к пористым, если плотность зерен - до 2,0 г/см3 включительно.

1.4 КРЗ плотные всех видов используются в качестве заполнителя для производства тяжелых бетонов, а также дорожных смесей; самостоятельно - для дорожных одежд, балластного слоя железнодорожных путей, плотин, дамб и насыпей, оснований зданий и сооружений, засыпок, благоустройства территорий и других строительных работ.

1.5 Пористые КРЗ всех видов используются в качестве заполнителя для производства легких бетонов: самостоятельно – для звуко- и теплоизоляционных засыпок и других строительных работ.

1.6 Требования настоящего стандарта должны соблюдаться при разработке новых и пересмотре действующих стандартов и других нормативных документов на указанные материалы и виды работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы положения и приведены ссылки на следующие нормативные документы:

| ДСТУ Б А1.1-56-94 | Горные породы для производстве нерудных строительных материалов. Термины и определения |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-12-94 | Сырье для производстве пористых заполнителей. Классификация |
| ДСТУ Б В.2.7-17-95 | Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия |
| ДСТУ Б В.2.7-29-95 | Мелкие заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация |
| ДСТУ Б В.2.7-30-95 | Материалы нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия |
| ДСТУ Б В.2.7-43-96 | Бетоны тяжелые. Технические условия |
| ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) | Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия |
| ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
| ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| ДСТУ Б В.2.7-75-98 | Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия |
| ГОСТ 4.211-80 | Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей |
| ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| ГОСТ 7392-85 | Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия |
| ГОСТ 7394-85 | Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия |
| ГОСТ 7473-85 | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 9128-84 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| ГОСТ 9758-86 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 10832-91 | Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия |
| ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород, Технические условия |
| ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| ГОСТ 23558-79 | Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия |
| ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 23845-86 | Породы горные скальные для производстве щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ 24100-80 | Сырье для производстве песка, гравия и щебня из гравия для строительных работ. Технические требования и методы испытаний |
| ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 25877-83 | Смеси дегтебетонные дорожные и дегтебетон. Технические условия |
| ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетонов. Технические условия |
| ГОСТ 26873-86 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| ДБН В.1.4-0.01-97 | Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Основные положения |
| ДБН В.1.4-0.02-97 | Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Типовые документы |
| ДБН В.1.4-1 01-97 | Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Регламентируемые радиационные параметры. Допустимые уровни |
| ДБН В.1.4-2.01-97 | Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства |

3 Классификация

3.1 Крупные заполнители классифицируют по следующим основным признакам:

- плотности;

- происхождению и виду;

- зерновому составу;

- прочности;

- характеру формы зерен;

- содержанию зерен слабых пород;

- содержанию пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках;

- морозостойкости;

- содержанию вредных примесей и соединений;

- содержанию органических примесей;

- истираемости;

- радиационным свойствам;

- пустотности;

- стабильности физико-механических свойств.

3.2 Плотность.

Классификация КРЗ в зависимости от плотности приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Класс КРЗ | Группа по плотности | Средняя плотность зерен, г/см3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пористые | Очень легкие | До 0,6 вкл. | До 350 вкл. |
|  | Легкие | Более 0,6 до 1,2 вкл. | Более 350 до 700 вкл. |
|  | Средние | Более 1,2 до 2,0 вкл. | Более 700 до 1100 вкл. |
| Плотные | Тяжелые | Более 2,0 до 2,8 вкл. | Более 1100 до 1550 вкл. |
|  | Очень тяжелые | Более 2,8 | Более 1550 |

Примечание 1. Насыпную плотность определяют в сухом состоянии.

Примечание 2. Насыпная плотность определена по средней плотности зерен н средней пустотности крупных заполнителей, принимаемых равными 45%.

3.3 Происхождение и вид

3.3.1 КРЗ но происхождению подразделяют на природные (в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения), из отходов промышленности и искусственные (специально приготовляемые).

3.3.2 В зависимости от происхождения плотные КРЗ подразделяют на виды, указанные в таблице 2, пористые - в таблице 3.

Таблица 2

| Происхождение КРЗ | Вид плотных КРЗ |
| --- | --- |
| Природные | Щебень из природного камня (изверженных, плотных осадочных и метаморфических горных пород) |
|  | Гравий из гравийно-песчаных смесей |
|  | Щебень из гравия |
|  | Щебень декоративный (из плотных горных пород с декоративными свойствами) |
|  | Щебень из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий угольной, металлургической и других отраслей промышленности |
| Из отходов промышленности | Щебень из металлургических, топливных и других шлаков |

Примечание. При заказе в наименовании КРЗ следует указывать его группу по плотности, происхождение и вид.

Например:  1. Щебень тяжелый природный.

2. Щебень тяжелый из доменного шлака.

Таблица 3

| Происхождение КРЗ | Вид пористых КРЗ |
| --- | --- |
| Природные | Щебень из пористых горных пород (вулканических - пемз, трасов, туфов; осадочных - известняков, известняков-ракушечников, доломитов; кремнеземистых - алевролитов, спонгилитов, опок) |
|  | Щебень декоративный (из пористых горных пород с декоративными свойствами) |

Продолжение таблицы 3

| Происхождение КРЗ | Вид пористых КРЗ |
| --- | --- |
| Из отходов промышленности | Щебень из металлургических, топливных и других шлаков |
|  | Щебень из горелых пород |
|  | Щебень из керамического боя |
| Искусственные (специально приготовляемые) | Гравий керамзитовый и его разновидности (шунгизитовый, зольный, глинозольный, аргиллитовый, из трепела и т.д.) |
|  | Щебень (гравий) термолитовый |
|  | Щебень (гравий) аглопоритовый |
|  | Щебень (гравий) шлакопемзовый |
|  | Гравий азеритовый |
|  | Щебень перлитовый |
|  | Щебень вермикулитовый |
|  | Щебень (гравий) керамический |
|  | Гравий стеклопоритовый |
|  | Гравий из пеностекла |
|  | Гравий зольный безобжиговый |

Примечание 1. При заказе в наименовании КРЗ следует указывать его группу по плотности, происхождение и вид.

Например:  1. Щебень средний природный из известняка.

2. Щебень средний из керамического боя.

3. Гравий легкий шлакопемзовый.

4. Щебень очень легкий перлитовый.

3.4 Зерновой состав

Классификация КРЗ но крупности в зависимости от зернового состава приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Группа КРЗ по зерновому составу | Размер фракции, мм | Полный остаток на ситах, в процентах по массе |
| --- | --- | --- |
|  |  | для плотных КРЗ | для пористых КРЗ |
|  |  | d | D | 1,250 | d | D | 2D |
| Мелкий | Более 5 до 10 вкл. | От 90 до 100 вкл. | До 10 вкл. | До 0,5 вкл. | От 85 до 100 вкл. | До 10 вкл. | 0 |
| Средний | Более 10 до 20 вкл. | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| Крупный | Более 20 до 40 вкл. | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
| Очень крупный | Более 40 до 80 вкл. | -"- | -"- | -"- | Не выпускаются |

Примечание. d и D - соответственно наименьший и наибольший диаметры контрольных сит.

3.5 Прочность

В зависимости от прочности исходной горной породы или гравия плотные заполниntли, получаемые из продуктов их дробления, подразделяют на группы и марки, приведенные в таблице 9 ДСТУ Б В.2.7-29 (приложение А настоящего стандарта).

Классификация пористых заполнителей по группам и маркам в зависимости от прочности, определяемой испытанием в цилиндре, приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Группа КРЗ по прочности | Марка КРЗ по прочности | Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа (кГс/см2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | искусственные | из пористых горных пород и шлаков (отходов) |
|  |  |  | из пемз и шлаков (отходов) | из туфов, карбонатных, кремнеземистых |
| Слабые | Марки по прочности для каждого пористого КРЗ в зависимости от происхождения и вида устанавливают в стандартах и технических условиях на конкретную продукцию | От 0,5 (б) до 1,5 (15) вкл. | От 0,2 (2) до 0,8 (8) вкл. | От 0,2 (2) до 0,6 (6) вкл. |
| Средние |  | Св. 1,5 (15) до 4,5 (45) вкл. | Св. 0,8 (8) до 2,0 (20) вкл. | Св. 0,6 (6) до 1,6 (16) вкл. |
| Прочные |  | Св. 4,5 (45) до 10,0(100) вкл. | Св. 2,0 (20) до 3,5 (35) вкл. | Св. 1,6(16) до 3,0 (30) вкл. |

3.6 Форма зерен

Классификация КРЗ по группам в зависимости от содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы приведена в таблице 6.

Таблица 6

В процентах по массе

| Группа КРЗ по форме зерен | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
| --- | --- |
| Окатанная | До 10 вкл. |
| Кубовидная | Более 10 до 15 вкл. |
| Улучшенная | Более 15 до 25 вкл. |
| Обычная | Более 25 до 35 вкл. |

Примечание 1. К зернам пластинчатой (лещадной) и игловатой формы относят такие зерна, толщина или ширина которых менее длины в три и более раза.

Примечание 2. По соглашению сторон допускается выпуск КРЗ с содержанием зерен лещадной формы свыше 35%.

3.7 Содержание зерен слабых пород

По содержанию зерен слабых пород КРЗ из природных плотных горных пород классифицируют по группам, приведенным в таблице 7.

Таблица 7

В процентах по массе

| Группа КРЗ по содержанию зерен слабых пород | Содержание зерен слабых пород |
| --- | --- |
| Низкое | До 5 вкл. |
| Среднее | Более 5 до 10 вкл. |
| Высокое | Более 10 до 15 вкл. |
| Очень высокое | Более 15 |

Примечание. К слабым относят зерна с пределом прочности исходной горной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии менее 20 МПа (200 кГс/см2)

3.8 Содержание пылевидных и глинистых частиц

Классификация КРЗ по группам в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц, определяемого отмучиванием или пипеточным методом, в том числе глины в комках, приведена в таблице 8.

Таблица 8

В процентах по массе

| Группа КРЗ по содержанию пылевидных и глинистых частиц, в том числе глины в комках | Содержание пылевидных и глинистых частиц | Содержание глины в комках |
| --- | --- | --- |
| Очень низкое | До 0,5 вкл. | До 0,15 вкл. |
| Низкое | Более 0,5 до 1,0 вкл. | Более 0,15 до 0,25 вкл. |
| Среднее | Более 1,0 до 2,0 вкл. | Более 0,25 до 0,35 вкл. |
| Высокое | Более 2,0 до 3,0 вкл. | Более 0,35 до 0,50 вкл. |
| Очень высокое | Более 3,0 | Более 0,50 |

Примечание 1. К пылевидным и глинистым относят частицы размером менее 0,05 мм.

Примечание 2. К комкам относят частицы крупностью от 1,25 мм до наибольшего размера зерен данной фракции.

3.9 Морозостойкость.

Морозостойкость КРЗ (способность выдерживать определенное количество циклов попеременного замораживания и оттаивания, при котором потери в массе не превышают установленных значений) классифицируется по группам, приведенным в таблице 9.

Таблица 9

| Группа КРЗ по морозостойкости | Марки по морозостойкости | Число циклов попеременного замораживания и оттаивания, при которых потери в массе не превышают установленных значений |
| --- | --- | --- |
| Низкая | F10 | До 14 вкл. |
| Средняя | F15 | От 15 до 24 вкл. |
|  | F25 | От 25 до 34 вкл. |
|  | F35 | От 35 до 49 вкл. |
|  | F50 | От 50 до 99 вкл. |
| Высокая | F100 | От 100 до 149 вкл. |
|  | F150 | От 150 до 199 вкл. |
|  | F200 | От 200 до 299 вкл. |
| Очень высокая | F300 | От 300 до 399 вкл. |
|  | F400 | От 400 и более |

Примечание. Допускается определение морозостойкости всех КРЗ, кроме искусственных пористых заполнителей, насыщением в растворе сернокислого натрия с последующим высушиванием.

3.10 Содержание вредных примесей и соединений

Классификация природных заполнителей в зависимости от вида вредных примесей (пород, минералов, химических соединений) приведена в таблице 8 ДСТУ Б В.2.7-29 (приложение Б настоящего стандарта).

3.11 Содержание органических примесей

Классификация природных заполнителей в зависимости от содержания органических примесей приведена в таблице 6 ДСТУ Б В.2.7-29 (приложение В настоящего стандарта).

3.12 Истираемость

Классификация плотных КРЗ по группам в зависимости от истираемости в полочном барабане приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Группа КРЗ по прочности на истираемость | Марка КРЗ по истираемости | Истираемость (потеря в массе) в процентах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Щебня | Гравия |
| Высокопрочная | И-I | До 25 вкл. | До 20 вкл. |
| Прочная | И-II | Более 25 до 35 вкл. | Более 20 до 30 вкл. |
| Средней прочности | И-III | Более 35 до 45 вкл. | Более 30 до 40 вкл. |
| Слабая | И-IV | Более 45 до 60 вкл. | Более 40 до 50 вкл. |
| Очень слабая | И-V | Более 60 | Более 50 |

3.13 Радиационные свойства

Классификация КРЗ по величине суммарной удельной активности еcтеcтвенных радионуклидов (ЕРН) приведена в таблице 11 (в соответствии с ДБН В.1.4-1.01).

Таблица 11

| Класс КРЗ по уровню суммарной удельной активности | Величина суммарной удельной активности ЕРН, Бккг -1 | Область применения |
| --- | --- | --- |
| I | До 370 вкл. | Все виды строительства |
| II | Более 370 до 740 вкл. | Для дорожного и промышленного строительства |
| III | Более 740 до 1350 вкл. | Для промстроительства, где исключено пребывание людей; для дорожного строительства вне населенных пунктов; для дорожного строительства в пределах населенных пунктов при условии укрытия слоем грунта или другого материала толщиной не менее чем 0,5 м |
| IV | Более 1350 | В каждом отдельном случае по согласованию с Минздравом Украины |

3.14 Пустотность

В зависимости от пустотности КРЗ подразделяют на группы, приведенные в таблице 12.

Таблица 12

В процентах

| Группа КРЗ по пустотности | Пустотность |
| --- | --- |
| Малая | До 40 вкл. |
| Средняя | Более 40 до 50 вкл. |
| Большая | Более 50 |

3.15 Стабильпость физико-механических свойств

3.15.1 В зависимости от устойчивости против распада КРЗ подразделяют на группы, приведенные в таблице 13.

Таблица 13

В процентах

| Группа КРЗ по устойчивости против распада | Потеря массы при распаде |
| --- | --- |
| Высокая | До 3 вкл. |
| Средняя | Более 3 до 5 вкл. |
| Малая | Более 5 до 7 вкл. |
| Неустойчивая | Более 7 |

3.15.2 Для пористых КРЗ определяют также коэффициенты вариации по насыпной плотности и прочности зерен при сдавливании в цилиндре.

3.15.3 Для плотных КРЗ определяются показатели неоднородности по зерновому составу (содержанию зерен размером менее наименьшею номинального размера d и более наибольшего номинального размера D) и содержанию пылевидных и глинистых частиц, оцениваемые статистическим методом по коэффициенту вариации.

Приложение А

(информационное)

Таблица 9 ДСТУ Б В 2.7-29

| Группа заполнителя по прочности | Марка заполнителя (щебня, дробленого песка и песка из отсевов дробления) по прочности | Исходная горная порода | Марка исходного гравия по дробимости в цилиндре, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс породы по прочности | Предел прочности исходной горной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии, МПа (кгс/см2),не менее |  |
| Очень слабая | 200 | Низкопрочная | До 29,9 (299) вкл. | - |
| Слабая | 300 |  | От 30,0 (300) до 39,9 (399) вкл. | - |
| Средняя А | 400 | Средней прочности | -"- 40,0 (400) -"- 59,9 (599) -"- | ДР24 |
| Средняя Б | 600 |  | -"- 60,0 (600) -"- 79,9 (799) -"- | ДР16 |
| Прочная А | 800 | Прочная | -"- 80,0 (800) -"- 99,9 (999) -"- | ДР12 |
| Прочная Б | 1000 |  | -"- 100,0 (1000) -"- 119,9 (1199) -"- | ДР8 |
| Очень прочная | 1200 | Очень прочная | -"- 120,0 (1200) -"- 139,9 (1399) -"- | - |
| Сверхпрочная | 1400 |  | 140,0 (1400) и более | - |

Приложение Б

(информационное)

Таблица 8 ДСТУ Б В.2.7-29

| Группа заполнителя по содержанию вредных примесей | Вид вредных примесей |
| --- | --- |
| С включениями аморфных разновидностей диоксида кремния | Халцедон, опал, кремень, вулканическое стекло и другие |
| С включениями серы, сульфидов, сульфатов | Сера, марказит, пирротин, пирит, гипс, ангидрит и другие |
| С включениями слоистых силикатов | Слюда, гидрослюда, хлориты и другие |
| С включениями галоидных соединений | Галит, сильвин и другие |
| С включениями цеолитов | Цеолит |
| С включениями асбеста | Асбест |
| С включениями нефелина | Нефелин |
| С включениями соединений фосфора | Апатит, фосфорит |
| С включениями щелочей | Оксиды натрия и калия |
| С включениями оксидов и гидроксидов железа | Магнетит, гематит, гетит и другие |
| С включениями свободного углерода | Уголь, графит, горючие сланцы |

Приложение В

(информационное)

Таблица 6 ДСТУ Б В.2.7-29

| Группа заполнителя по содержанию органических примесей | Окрашивание жидкости после испытания |
| --- | --- |
| Очень низкое | Жидкость не окрасилась |
| Низкое | Цвет жидкости светлее цвета эталона |
| Среднее | Цвет жидкости идентичный цвету эталона |
| Высокое | Цвет жидкости темнее цвета эталона |

Примечание. Содержание органических примесей определяется колориметрической пробой раствором гидроксида натрия